技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种从含软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐中提钾工艺。

背景技术

[0002] 迄今为止，从钾混盐中提钾都是指从含钾盐的钾混盐中提钾。现有钾混盐提钾方法可分为三类。一类是利用纯粹的结晶路线制备软钾镁钒，即热溶或强制蒸发-冷却-结晶的方式分离出软钾，现有相关专利文献公开的技术方案，它们的区别特征在于，使用的原矿类型、结晶方式、加入氯化钾的顺序以及最终产物的类型有所不同（参见CN 98108686.1、CN 97123278.4、CN 200410038989，CN 93105556.3，CN 87103934等）。这一类方法的缺点在于单循环收率较低、强制加热蒸发能耗较大而采用太阳池蒸发又时间过长、结晶工艺容易造成管道堵塞、大部分工艺路线产品的纯度较低。第二类方法是在第一类方法上发展起来的固相筛分除氯化钠的工艺，即将软钾和氯化钠结晶出来后采取机械方法筛分（参见CN 200410069545.4，CN200510085831.4，CN200510091865.4等），该类方法得到的产品纯度较高，但第一类方法中存在的缺点仍未能完全解决。第三类方法是浮选或者反浮选方法：这类方法大致分为两种，一种是先浮选后转化，即通过浮选方法将钾盐镁矾与混盐中的杂质矿物NaCl及泻利盐分离，得到的钾盐镁矾浮选精矿再加入淡水，同时伴以机械搅拌进行转化，得到软钾镁矾产品（参见CN200910042726.0、CN200610008786.7等）。其中的浮选工艺是一粗二精一扫流程，选矿药剂采用阴离子捕收剂和起泡剂。第二种是先转化后浮选，即先加入淡水并伴以机械搅拌，将钾盐镁矾转化成软钾镁矾，再进行浮选，使用浮选剂将软钾镁矾浮起来，实现软钾镁矾与NaCl和泻利盐的分离，从而得到软钾镁矾产品(见CN011136421、CN200810135849.4、CN200610008787.1、CN03134289.2、CN200610008785.2)。这一类方法比第一、二类方法工艺要稍稍简单，能耗较低，生产周期短，产品的纯度较高，比较适合工业化生产。

从盐湖资源来看，之所以会形成这种含钾盐镁矾的钾混盐，一是由盐湖组成决定，二是由盐田结晶与当地气候、温度有关，像新疆罗布泊地区除冬天外全年高温干燥，盐田滩晒中钾混盐池主要生成钾盐镁矾。

但有些地区，如青海的部分盐湖，气温相对较低时（25℃以下）盐湖结晶出的钾混盐成分为软钾镁矾和光卤石以及KCl，不会有钾盐镁矾。光卤石的存在是由于盐池倒卤滞后使得在钾混盐池已经晒出光卤石造成的。因此，以上介绍的针对含钾盐镁矾的钾混盐发明的浮选工艺路线和提钾工艺并不适于含软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐提钾。