发明内容

本发明的目的在于提供一种步骤简单，收率高，能耗低，生产成本低的从含软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐中提钾的工艺。

本发明之从含软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐中提钾的工艺，包括以下步骤：

(1)将含软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐原矿加入软钾镁矾、KCl和泻利盐的共饱母液进行磨矿，磨矿浓度为40～60wt%（优选50=55wt%），磨矿后的钾混盐粒度为-100目含量占50～70wt%（优选58-62wt%）。

(2)将步骤(1)得到的物料送入浮选机，进行钾盐与NaCl及泻利盐的浮选分离，浮选使用的母液为软钾镁矾、KCl和泻利盐的共饱和母液，浮选工艺流程为一次粗选，浮选时间6～10分钟，浮选药剂为阳离子醚胺类捕收剂和阴离子磺酸钠类捕收剂，阳离子醚胺类捕收剂用量为20～60g/t原矿，阴离子磺酸钠类捕收剂用量为50～100g/t原矿，加药方式为同时添加；

同时采用阴阳离子两种浮选药剂的好处在于能有效对付原料中各种含钾矿物组成的变化，收率较高；单独使用阳离子醚胺类捕收剂或阴离子磺酸钠类捕收剂，收率会低一些；

(3)将步骤(2)得到的浮选精矿用淡水或硫酸钾母液进行洗涤，所用洗液总量为浮选精矿质量的10%～15%，分2～4次进行洗涤，固液分离，即得固体软钾镁矾产品。

其中步骤(2)，所述阳离子醚胺类捕收剂可为癸基醚胺或十二醚胺,或癸基醚胺和十二醚胺的混合物(混合配比不限)；阴离子磺酸钠类捕收剂为烷基链碳原子数在10～20之间的烷基磺酸钠或它们的混合物(优选十六烷基磺酸钠或十八烷基磺酸钠,或十六烷基磺酸钠和十八烷基磺酸钠的混合物（混合配比不限)。

所得软钾镁矾产品既可作为生产硫酸钾的原料，也可作为钾镁肥直接出售。所述钾镁肥达到GB/T20937—2007一级品标准。

本发明步骤简单,收率高,能耗低,生产成本低。以我国青海省某盐湖的钾混盐为例，其矿物组成为KCl及光卤石17.28 wt%、软钾镁矾13.17 wt%、NaCl 28.12 wt%、泻利盐30.01 wt%，夹带的C点卤水11.42 wt%（C点卤水指Na+，K+，Mg2+//SO42-、Cl-—H2O五元水盐相图中软钾镁矾、泻利盐、KCl共饱点的卤水），使用本发明之磨矿→浮选（一次粗选）工艺，可获得钾盐精矿品位K+ 17.21%，浮选收率93.98%的良好技术指标（参见实施例2）。