技术领域及背景

技术领域

本发明属于纳米催化剂技术领域，特别是涉及一种强磁性核壳结构纳米铜基水滑石催化剂及其制备方法。

技术背景

苯酚羟化反应的产物邻苯二酚和对苯二酚是重要的精细化工产品。目前，用于苯酚羟化反应的催化剂包括分子筛、杂多酸、金属氧化物和类水滑石等。分子筛类催化剂选择性好，但是合成工艺复杂，成本较高。杂多酸适于均相反应，虽具有较高的转化率，但是选择性差，严重腐蚀设备，分离回收困难，而且会对环境造成很大污染。金属氧化物类虽然制备工艺简单，但是影响因素较多，催化性能变化较大。类水滑石类催化剂虽然具有制备工艺简单、成本低、适于多相催化反应、可重复使用以及选择性高等优点，但是同样存在分离回收困难的问题。

2009年，史丰炜等(CuMgAl类水滑石负载VO3‑，MoO42‑和WO42‑催化剂的微波合成及其催化苯酚羟化活性.催化学报，2009，30，201‑206)采用微波晶化法合成了三元CuMgAl类水滑石化合物前体，进一步采用共沉淀微波晶化法制备了负载VO3‑、MoO42‑和WO42‑的类水滑石催化剂，文章探讨了催化剂的苯酚羟化反应活性，但却没有提及催化剂的回收与再利用问题。专利CN1453068，先采用溶胶‑凝胶法在磁核外表面包覆一层具有高比表面积的载体，形成带磁性核的载体，然后利用浸渍法将强酸固体酸分散到磁性载体表面，得到一种双壳式结构的固体酸催化剂。虽然该双壳式固体酸催化剂同时具备了磁性和高的酸催化反应活性，但是其制备步骤繁琐，合成周期长，且成本较高。

迄今，尚未有关于用简单的合成方法制备一种既具有催化活性，又能实现方便回收再利用的苯酚羟化催化剂的报道。因而，本专利拟以铜基水滑石为催化剂，其中铜为主要活性组分，以Fe3O4磁性纳米粒子为核载体，用一步共沉淀法制备一种强磁性核壳结构纳米铜基水滑石催化剂，用于苯酚羟化反应，为精细化工中间体或环境废水处理提供新材料。